LOT 1

Création d’une place de dépôt en Forêt Domaniale du Gâvre (dept. 44)

### DESCRIPTIF TECHNIQUE PARTICULIER DES TRAVAUX

## 1-Personne(s) responsable(s) du suivi de l’exécution des travaux

  - S. SURGET, Technicien Forestier Territorial

  - Tel : 06.27.22.90.06 / 02.40.79.64.38

  - C.LEVESQUE, responsable d’unité territoriale

  - Tel : 06.66.84.36.04

  - C. LAUNAY, Chargé de travaux

  - Tel : 06.16.68.43.79

### 2-Situation

Les travaux prévus au présent C.C.T.P sont situés sur le territoire de l’Agence Pays de Loire, en forêt domaniale du Gâvre (44), territoire communal du Gâvre, en bordure de la route départementale 164.

### 3-Descriptif technique

Sur l’allée de Mouthe, les besoins en travaux sont les suivants :

- Elargissement raccordement à la RD sur 10 m linéaire d’une route forestière déjà empierrée (60m²).

- Création d’une chaussée de 4 m de large par 50 m de long (200 m²).

- Création d’une place de retournement pour un rayon de braquage de 18m (228 m²) avec un prolongement de 18m sur 4 m de largeur (72 m²).

L’objectif est d’obtenir sur la surface roulante un EV2≥50MPa.

Les opérations à prévoir sont listées ci-dessous :

Terrassement :

- Décaissement de la zone à empierrer sur 0.40m de profondeur, nivellement et compactage du fond au cylindre vibrant :

- chaussée 18 m + 50m de 4m de largeur soit 272 m2

- place de retournement de 228 m2

- raccordement à la RD : 60m2

Les déblais seront régalés de part et d’autre de la chaussée avec un épaulement permettant le drainage de la chaussée et de la plate-forme :

-	Nivellement et compactage de la future zone de dépôt des bois sur environ 4m à 8m de part et d’autre de la chaussée. Le module de déformation à la plaque recherché pour le fond sera supérieur à 20 MPa. EV2 > 20 MPa

Tous les déblais de terre serviront à niveler la zone de dépôt de bois, les excédents seront exportés sur des zones distantes de moins de 5km.

Empierrement

Les granulats employés correspondront à la norme NF P18 545. Ils auront les caractéristiques techniques minimales d’acceptation suivantes :

Essai Los Angeles (dureté) : LA≤40

Micro-Derval≤35

- Fondation (560 m²) : fourniture de granulat 0/120 secondaire, sa mise en œuvre sur 0.40m d’épaisseur, nivellement, compactage au cylindre vibrant.

- Couche de roulement (600 m²) intégralité de l’ouvrage : La fourniture de granulat 0/31.5 secondaire, sa mise en œuvre sur 0.15m d’épaisseur, nivellement, compactage au cylindre vibrant.

La couche de fondation sera au niveau du terrain naturel ; la couche de roulement d’épaisseur de 15 cm permettra de créer une surépaisseur par rapport au niveau 0 qui sera le point de référence des épaulements à façonner.

- 4-Contraintes

Le titulaire prendra en charge la fourniture et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité et de signalisation pendant toute la durée du chantier.

Pour garantir la conformité de la signalisation du chantier, l’entrepreneur prendra contact avec le Service gestionnaire de la route du Conseil Départemental de la Loire Atlantique.