LOT 5

Création de 3 places de retournement en Forêt Domaniale de Bercé (dept. 72)

### DESCRIPTIF TECHNIQUE PARTICULIER DES TRAVAUX

## 1-Personne(s) responsable(s) du suivi de l’exécution des travaux

  - J-C. JAMET, Technicien Forestier Territorial

  - Tel : 06.76.48.05.73

  - H. DAVIAU, responsable d’unité territoriale

  - Tel : 06.11.13.15.35

  - C. LAUNAY, Chargé de travaux

  - Tel : 06.16.68.43.79

### 2-Situation

Les travaux de création de places de retournement sont localisés sur les points rouges (aux limites des parcelles forestières 102/103, 106/107 et 107/108), en forêt domaniale de Bercé (72) territoire communal de Lavernat, le long de la RD 279.

### 3-Descriptif technique

La création de voie de retournement comprend :

Terrassement

- Décaissement de la zone à empierrer sur 0.50m de profondeur et une surface de 320 m², nivellement et compactage du fond au cylindre vibrant 10t minimum ;

- Le reste des déblais de terre sera déposé et nivelé en bordure immédiate du peuplement forestier ou si besoin transporté sur une zone très proche indiquée par l‘agent responsable.

Empierrement

- L’empierrement se fera sur une épaisseur de 0.35 m avec une GNT 0/120+ 0.15 m de GNT 0/31,5.

- Les épaisseurs indiquées sont les épaisseurs après compactage ; un rechargement du chemin de liaison entre la RD et la place de retournement sera à prévoir (sur une longueur voisine de 25m avec 5 à 10 cm de GNT 0/31.5)

- Le compactage des granulats sera réalisé avec un cylindre vibrant d’un poids d’au moins dix tonnes en réalisant un léger profilage dans la largeur de la chaussée (1 % dans le sens de la pente vers les fossés de bordure).

- Curage et création de fossés bordiers trapézoïdaux, largeur 1 m et profondeur 0,50 m, avec raccordement à l’existant.

- Les granulats employés correspondront à la norme NF P18 545. Ils auront les caractéristiques techniques minimales d’acceptation suivantes : Essai Los Angeles (dureté) : LA≤40 ; Micro-Derval≤35.

- 4-Contraintes

Le chantier est situé le long d’une une route départementale, en dehors de toute emprise.

Il est fermé par des barrières dont l’ouverture sera à réclamer à Gouret Karl, Technien forestier territorial (06 17 78 16 38).