**ANNEXE I. c : PROTOCOLE DE PRÉPARATION DES BANDES PRÉENCOLLÉES**

Les bandes préencollées servent pour fixer les dessins dans le cas d’un dépassant en feuille.

Ces bandes sont également utilisées pour fixer les bandes entre elles dans le cas d’un dépassant en bandes.

**Choix du papier**

Voir le classeur d’échantillons de papier asiatiques.

Privilégier les papiers coréens MK 10g, 15g, 20g, stables dans les deux dimensions.

**Encollage de la feuille**

Une feuille ou une demi-feuille est déposée sur une plaque de plexiglas puis encollée à la Culminal sur son côté lisse.

On utilise une Culminal à 2%.

**Séchage de la feuille**

Deux mises en œuvres sont possibles :

* Soit la feuille est laissée sur la plaque le temps du séchage.
  + Avantage : cela favorise la formation d’un film de colle à la surface du papier. Les deux faces sont donc clairement identifiables.
  + Inconvénient : la feuille ainsi préparée sèche en tension.
* Soit la feuille est décollée et laissée à sécher à l’air libre. Dans ce cas : la colle pénètre dans le papier et ne forme pas de film à la surface de la feuille de papier.
  + Avantage : la feuille ne sèche pas sous tension.
  + Inconvénient : la feuille doit être ré-humidifiée et mise sous presse. Cette méthode demande plus de temps.