CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

Fourniture et livraison d’étiquettes adhésives

pour les collections

de la Bibliothèque nationale de France

| Direction des services et des réseaux | Département de la conservation | Le présent descriptif technique comporte 16 pages numérotées de 1 à 16 |
| --- | --- | --- |

Sommaire

1. OBJET	3

2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES GÉNÉRALES DES ETIQUETTES (SUPPORT ET ADHÉSIF)	5

3. CARACTÉRISTIQUES DES ÉTIQUETTES POUR IMPRESSION	7

4. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES PARTICULIÈRES DES ÉTIQUETTES	8

### 1. OBJET

Le présent cahier des charges a pour objet la fourniture et la livraison d’étiquettes adhésives vierges ou imprimées pour la Bibliothèque nationale de France. Ces étiquettes sont destinées à être collées sur des ouvrages ou des conditionnements de la Bibliothèque nationale de France.

Il s’agit de 13 modèles d’étiquettes adhésives avec ou sans impressions :

- un modèle E3 			Etiquette d'adresse des documents magasin

- un modèle E4			Etiquette d’adresse des conditionnements

- un modèle E25 		Etiquette numéro d'inventaire

- un modèle G1 			Jeux d'étiquettes de cotation des documents du libre-accès

- un modèle E3P		Etiquette d'adresse des documents CNLJ

- un modèle RA25 		Etiquette ronde de diamètre 25 millimètres

- un modèle RA15		Etiquette ronde de diamètre 15 millimètres

- un modèle RA8 		Etiquette ronde  de diamètre 8 millimètres

- un modèle RI 70-30 		Etiquette rectangle de 70 millimètres * 30 millimètres

- un modèle RI 80-24 		Etiquette rectangle de 80 millimètres * 24 millimètres

- un modèle RI 140-26		Etiquette rectangle de 140 millimètres * 26 millimètres

- un modèle RI 150-100 	Etiquette rectangle de 150 millimètres * 100 millimètres

- un modèle RI 150-40 		Etiquette rectangle de 150 millimètres * 40 millimètres

Devront également être fournies à la BnF (sous le sceau de la confidentialité) les caractéristiques techniques de chacun des composants entrant dans la fabrication de l'étiquette (adhésif, matériau, pigments). L’ensemble de ces éléments feront l’objet de tests auprès de notre laboratoire afin de vérifier la compatibilité du support avec les exigences de conservation des documents. Les tests suivants seront réalisés :

- contrôle de la neutralité de l'adhésif (PH)

- mesure des dimensions

- recherche de la présence de composés halogénés (chlore et soufre)

- spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) pour la caractérisation des matériaux constitutifs des étiquettes

- pyrolyse couplée chromatographie gazeuse pour l'identification des adhésifs

- test d'activité photographique (PAT)

- présence d'azurants optique et colorants/ résistance à l'eau

- résistance à la lumière

- résistance aux frottements

Des échantillons d’une quantité au moins équivalente à 6 planches de format A4 sont transmis sous pli scellé à l’adresse indiquée ci-dessous et comporte obligatoirement la mention :

ECHANTILLONS ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE PORTANT SUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON D’ETIQUETTES DE CONSERVATION - LOT N°XX – NH « NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER »

L’offre sera remise sous enveloppe portant l'adresse suivante :

Bibliothèque nationale de France

Direction de l’administration et du personnel

Service des marchés -Tour des lettres T4 (niveau 6) Bureau 06.125

Quai François Mauriac

75706 Paris cedex 13

Chaque échantillon sera marqué en bas du dos, coté extérieur, sur deux lignes :

« Nom du fournisseur

N° d’échantillon »

Si les plis sont déposés par porteur, celui-ci doit les déposer au PC Aron (situé en bas de la rampe d’accès). En cas de difficulté, il convient de faire appeler par l'accueil le n° suivant : 01 53.79.42.37.

Les échantillons devront être remis contre récépissé à l’accueil susvisé du lundi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h00 avant les date et heure indiquées sur la page de garde du règlement particulier de la consultation.

Les échantillons qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure fixées ci-avant ainsi que ceux qui ne seraient pas remis sous enveloppe cachetée, entraineront l’élimination de l’offre considérée.

### 2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES GÉNÉRALES DES ETIQUETTES (SUPPORT ET ADHÉSIF)

1.Support de l’étiquette

Pour les étiquettes :

- un modèle E3 			Etiquette d'adresse des documents magasin

- un modèle E4			Etiquette d’adresse des conditionnements

- un modèle E25 		Etiquette numéro d'inventaire

- un modèle G1 			Jeux d'étiquettes de cotation des documents du libre-accès

- un modèle RA25 		Etiquette ronde de diamètre 25 millimètres

- un modèle RA15		Etiquette ronde de diamètre 15 millimètres

- un modèle RA8 		Etiquette ronde  de diamètre 8 millimètres

- un modèle RI 70-30 	           Etiquette rectangle de 70 millimètres * 30 millimètres

- un modèle RI 80-24 	           Etiquette rectangle de 80 millimètres * 24 millimètres

- un modèle RI 140-26		Etiquette rectangle de 140 millimètres * 26 millimètres

- un modèle RI 150-100 	Etiquette rectangle de 150 millimètres * 100 millimètres

Pour les modèles E3, E4, E25 et G1, le matériau doit permettre une impression par transfert thermique de très bonne définition (cf point 3. ci-dessous).

Le matériau devra répondre à des contraintes fortes de :

- résistance aux frottements et à l’abrasion,

- résistance à l’eau, aux produits chimiques de type solvants et aux acides gras,

- résistance au déchirement,

- résistance à la chaleur (165°c) sans modification dimensionnelle.

Il devra présenter une grande stabilité au vieillissement (stabilité dimensionnelle et pas d’effet de jaunissement) sur une période supérieure à 10 ans.

Le support d’impression sera un matériau polyester neutre de type « Scotchmark 3921 » ou équivalent

- couleur		blanche

- aspect		mat ou satiné

- épaisseur	< 50 microns

- découpage 	coins arrondis

Pour l’étiquette E 3 P	Etiquette d'adresse des documents CNLJ

Le matériau doit permettre une impression par transfert thermique de très bonne définition (cf point 3. ci-dessous).

Le matériau sera un papier vélin transfert thermique :

- couleur		blanche,

- aspect		satiné,

- découpage	coins arrondis.

Pour l’étiquette RI 150-40	Etiquette rectangle de 150 millimètres * 40 millimètres

Le matériau devra répondre à des contraintes fortes de :

- résistance aux frottements et à l’abrasion

- résistance à l’eau, aux produits chimiques de type solvants et aux acides gras.

Il devra présenter une grande stabilité au vieillissement (stabilité dimensionnelle et pas d’effet de jaunissement) sur une période supérieure à 10 ans.

Le matériau sera en polypropylène transparent  ou équivalent

- couleur		transparent

- aspect		brillant

- épaisseur	< 100 microns

- découpage	coins arrondis

2. Adhésif

Pour les étiquettes :

- un modèle E3 			Etiquette d'adresse des documents magasin

- un modèle E4			Etiquette d’adresse des conditionnements

- un modèle E25 		Etiquette numéro d'inventaire

- un modèle G1 			Jeux d'étiquettes de cotation des documents du libre-accès

- un modèle RA25 		Etiquette ronde de diamètre 25

- un modèle RA15		Etiquette ronde de diamètre 15 millimètres

- un modèle RA8 		Etiquette ronde  de diamètre 8 millimètres

- un modèle RI 70-30 		Etiquette rectangle de 70 millimètres * 30 millimètres

- un modèle RI 80-24 		Etiquette rectangle de 80 millimètres * 24 millimètres

- un modèle RI 140-26		Etiquette rectangle de 140 millimètres * 26 millimètres

- un modèle RI 150-100 	Etiquette rectangle de 150 millimètres * 100 millimètres

- un modèle RI 150-40 		Etiquette rectangle de 150 millimètres * 40 millimètres

Ces étiquettes étant destinées à être collées sur des ouvrages des collections de la BnF, il est demandé un soin très particulier au choix de l’adhésif. Il devra apporter toutes les garanties possibles en termes de stabilité par rapport aux facteurs de dégradations physico-chimiques (résistance au vieillissement en relation avec les substrats, pas d’effet de jaunissement, pas de phénomène de migration…).

L'adhésif retenu doit apporter une très forte cohésion dans le temps (> 10 ans), aussi il doit être de type acrylique permanent avec un Ph ≥ à 7, de classe « haute adhésion » et être adapté aux supports suivants :

- toile avec ou sans enduction acrylique,

- papier imprimé, verni ou pelliculé,

- les plastiques,

- le cuir,

- le carton.

Pour l’étiquette modèle E 3 P	Etiquette d'adresse des documents CNLJ

Cette étiquette est de type repositionnable ; elle est destinée à être collées sur des ouvrages des collections de la Bibliothèque nationale de France de façon temporaire, l’adhésif choisi doit permettre d’enlever le support facilement au cours d’une période de 6 à 12 mois. Il devra pour autant avoir une bonne adhésivité durant son temps d’utilisation sur les supports suivants :

- toile avec ou sans enduction acrylique,

- papier imprimé, verni ou pelliculé,

- les plastiques,

- le carton.

### 3. CARACTÉRISTIQUES DES ÉTIQUETTES POUR IMPRESSION

Les 3 étiquettes adhésives suivantes :

- un modèle E 3 		Etiquette d'adresse des documents magasin

- un modèle E4		Etiquette d’adresse des conditionnements

- un modèle E 25 	Etiquette numéro d'inventaire

- un modèle G 1 		Jeux d'étiquettes de cotation des documents du libre-accès

sont destinées à recevoir des impressions en caractères alphanumériques à partir d'imprimantes à transfert thermique de marque UBI type Easycoder 301-E, UBI type Easycoder E4, UBI EasyCoder PD41 TT 8 dots et UBI Honeywell Intermec PD43 TT USB&ETH.

Pour l’impression, la Bibliothèque nationale de France utilise le film transfert thermique ARMOR qualité résine AXR7+.

Les imprimantes UBI se positionnent avec une cellule qui réagit à la différence de clarté entre l'étiquette et le support seul (espace entre les étiquettes). La transparence minimale du support doit être de 40 % (norme DIN 53147).

L’étiquette adhésive modèle E 3 P	Etiquette d'adresse des documents CNLJ

est destinée à recevoir des impressions en caractères alphanumériques à partir d'imprimante à transfert thermique de marque UBI type Easycoder 301-E, UBI type Easycoder E4, UBI EasyCoder PD41 TT 8 dots et UBI Honeywell Intermec PD43 TT USB&ETH.

Pour l’impression, la Bibliothèque nationale de France utilise le film transfert thermique de type AWR 470.

Les imprimantes UBI se positionnent avec une cellule qui réagit à la différence de clarté entre l'étiquette et le support seul (espace entre les étiquettes). La transparence minimale du support doit être de 40 % (norme DIN 53147).

### 4. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES PARTICULIÈRES DES ÉTIQUETTES

4.1. E3	Etiquettes d'adresse des documents magasins

Dimensions : 40 X 25 mm

Découpage des étiquettes :

• La marge de chaque côté entre le bord de l'étiquette et le bord du support doit être inférieure à 1,6 mm (par exemple, pour une étiquette de 30 mm de large, la largeur du support ne doit pas excéder 33,2 mm). L'étiquette doit être centrée sur le support.

• Les coins sont arrondis.

• Le découpage de chaque étiquette doit être net sur ses quatre côtés (ni barbes, ni dents).

Conditionnement :

• Rouleaux de 1000 étiquettes.

• Diamètre intérieur du mandrin = 1.5 pouces et diamètre maximal du rouleau = 6 pouces

• La plus grande dimension de l’étiquette est dans la largeur du rouleau.

• Une étiquette de front.

• Support (backing paper) échenillé et prédécoupé.

4.2. E4 Etiquettes d'adresse des conditionnements

Dimensions : 64 X 25 mm

Découpage des étiquettes :

• La marge de chaque côté entre le bord de l'étiquette et le bord du support doit être inférieure à 1,6 mm (par exemple, pour une étiquette de 30 mm de large, la largeur du support ne doit pas excéder 33,2 mm). L'étiquette doit être centrée sur le support.

• Les coins sont arrondis.

• Le découpage de chaque étiquette doit être net sur ses quatre côtés (ni barbes, ni dents).

Conditionnement

• Rouleaux de 1000 étiquettes.

• Diamètre intérieur du mandrin = 1.5 pouces et diamètre maximal du rouleau = 6 pouces

• La plus grande dimension de l’étiquette est dans la largeur du rouleau.

• Une étiquette de front.

• Support (backing paper) échenillé et prédécoupé.

4.3. E25 Etiquettes numéro d’inventaire.

Dimensions : 10 X 35 mm

Découpage des étiquettes :

• La marge de chaque côté entre le bord de l'étiquette et le bord du support doit être inférieure à 1,6 mm (par exemple, pour une étiquette de 30 mm de large, la largeur du support ne doit pas excéder 33,2 mm). L'étiquette doit être centrée sur le support.

• Les coins sont arrondis.

• Le découpage de chaque étiquette doit être net sur ses quatre côtés (ni barbes, ni dents).

Conditionnement :

• Rouleaux de 1000 étiquettes.

• Diamètre intérieur du mandrin = 1.5 pouces et diamètre maximal du rouleau = 6 pouces

• La plus grande dimension de l’étiquette est dans la largeur du rouleau.

• Une étiquette de front.

• Support (backing paper) échenillé et prédécoupé.

4.4. G1 Jeux d'étiquettes de cotation des documents libre accès

Dimensions :  Une étiquette est composée de trois parties distinctes (voir schéma). Les cotes sur le dessin donnent les dimensions bord à bord.

Schéma des étiquettes : cotes en millimètres.

5

5

5

5

29

18

22

40

10

Sens de déroulement

Pré impression

• L'étiquette doit être pré imprimée avec un filet d'encadrement d'une largeur de 1 mm. Un filet de 1 mm divise la hauteur en deux zones distinctes (voir schéma ci-dessus). Le mode d’impression peut être la sérigraphie ou la flexographie UV.

• L'impression doit être stable à la lumière (résistance aux ultraviolets), aux frottements liés à l'utilisation et à la chaleur lors du thermocollage (pas d'effet de migration de l'encre). De plus, elle doit présenter une forte résistance à l'humidité, aux produits chimiques de type solvants, aux acides gras.

• La couleur de pré impression est référencée "blue reflex"

Découpage des étiquettes

• Les coins sont arrondis.

• Le découpage de chaque étiquette doit être net sur ses quatre côtés (ni barbes, ni dents).

Conditionnement

• Rouleaux de 1000 étiquettes.

• Diamètre intérieur du mandrin = 1.5 pouces et diamètre maximal du rouleau = 6 pouces

• La plus grande dimension de l’étiquette est dans la largeur du rouleau.

• Les trois formats étiquette sont de front (voir schéma ci-dessus).

• Support (backing paper) échenillé et prédécoupé.

4.5. E3P Etiquettes d'adresse des documents CNLJ

Dimensions : 40 X 25 mm

Découpage des étiquettes :

• La marge de chaque côté entre le bord de l'étiquette et le bord du support doit être inférieure à 1,6 mm (par exemple, pour une étiquette de 30 mm de large, la largeur du support ne doit pas excéder 33,2 mm). L'étiquette doit être centrée sur le support.

• Les coins sont arrondis.

• Le découpage de chaque étiquette doit être net sur ses quatre côtés (ni barbes, ni dents).

Conditionnement :

• Rouleaux de 1000 étiquettes.

• Diamètre intérieur du mandrin = 1.5 pouces et diamètre maximal du rouleau = 6 pouces

• La plus grande dimension de l’étiquette est dans la largeur du rouleau.

• Une étiquette de front.

• Support (backing paper) échenillé et prédécoupé.

4.6. RA25 Etiquettes rondes de diamètre 25 millimètres

Dimensions et conditionnement : diamètre 25 mm et rouleaux de 1 000 étiquettes

Impression et couleur

Ce modèle comporte 4 types d’étiquettes différentes par la couleur et par l’impression :

• RA25/1

Etiquette de couleur bleu clair avec une impression en noir « D1 » en police bâton (voir schéma ci-dessous)

• RA25/2

Etiquette de couleur vert clair avec une impression en noir  « D2 » en police bâton (voir schéma ci-dessous)

• RA25/3

Etiquette de couleur jaune avec une impression en noir « D3 » en police bâton (voir schéma ci-dessous)

• RA25/4

Etiquette de couleur rouge avec une impression en noir « D4 » en police bâton (voir schéma ci-dessous)

4.7. RA15 Etiquettes rondes de diamètre 15 millimètres

Dimensions et conditionnement : diamètre 15 mm et rouleaux de 1 000 étiquettes •

Couleurs : ce modèle comporte 4 types d’étiquettes différentes par la couleur.

Etiquette de couleur rouge, bleu, vert, jaune sans impression.

RA15/1 		   RA15/2 	       RA15/3		  RA15/4

4.8. RA8 Etiquettes rondes de diamètre 8 millimètres

Dimensions et conditionnement : diamètre 25 mm et rouleaux de 1 000 étiquettes

Couleurs : ce modèle comporte 3 types d’étiquettes différentes par la couleur.

Etiquette de couleur rouge, bleu, vert sans impression

RA8/1 		RA8/2 	RA8/3

4.9. RI 70-30 Etiquettes rectangles de 70 millimètres * 30 millimètres

Dimensions et conditionnement : rectangle de 70 millimètres * 30 millimètres et rouleaux de 1 000 étiquettes

Impression et couleur

Ce modèle comporte 1 type d’étiquette différente par la couleur et par l’impression

modéle RI 70-30 B

Couleur du support : papier vert pastel

Impression : L’impression devra respecter le modèle ci-dessous

4.10. RI 80-24 Etiquettes rectangles de 80 millimètres * 24 millimètres

Dimensions et conditionnement : Rectangle de 80 millimètres * 24 millimètres et rouleau de 1000 étiquettes

Ce modèle comporte 2 types d’étiquettes différentes par l’impression

- modéle RI 80-24 A

Couleur du support : blanc naturel

Impression : L’impression devra respecter le modèle ci-dessous (impression sans le contour noir de l’image ci-dessous).

- modéle RI 80-24 B

Couleur du support : blanc naturel

Impression : L’impression devra respecter le modèle ci-dessous (impression sans le contour noir de l’image ci-dessous).

4.11. RI 140-26 Etiquettes rectangles de 140 millimètres * 26 millimètres

Dimensions et conditionnement : rectange de 140 mm * 26 mm et rouleau de 1 000 étiquettes

Couleur du support : blanc naturel

Impression : l’impression devra respecter le modèle ci-dessous (impression sans le contour noir de l’image ci-dessous).

4.12. RI 150-100 Etiquettes rectangles de 150 millimètres * 100 millimètres

Dimensions et conditionnement : rectangle de 150 mm * 100 mm et rouleau de 1 000 étiquettes

Couleur du support : blanc naturel

- modéle RI 150-100 A

Impression : l’impression devra respecter le modèle ci-dessous

Bord de l’étiquette AVIS IMPORTANT - Les pièces prêtées doivent être rendues à la BnF sans aucune modification de montage ni de présentation. - Ne pas ouvrir les cadres. - Ne pas coller d'étiquette ou de ruban adhésif de type "Scotch" sur les verres ou sur les plexiglas. - Ne pas dégrader les cadres (peinture, adhésif, ...) - Ne pas suspendre les cadres avec une ficelle reliant les anneaux. - Sécuriser la fixation des cadres sur les murs. IMPORTANT NOTICE - Borrowed pieces must be returned to the BnF unaltered in its mounting or presentation. - Do not open the picture frames. - Do not glue stickers or any type of 'Scotch' tape on the glass or the altuglas acrylic sheets. - Do not deface the picture frames (paint, Scotch tape, ...) - Do not hang the picture frames by any kind of string through rings. - Secure the fixing of the picture frames on the walls.

- modéle RI 150-100 B

Impression : l’impression devra respecter le modèle ci-dessous

4.13. RI 150-40 Etiquettes rectangles de 150 millimètres * 40 millimètres

Dimensions et conditionnement : rectangle de 150 mm * 40 mm et sachet de 1 000 étiquettes

Couleur du support : transparent

Impression : l’impression devra respecter le modèle ci-dessous (impression sans le contour noir de l’image ci-dessous).

L’impression devra respecter le modèle ci-dessous (impression sans le contour noir de l’image ci-dessous).

Une impression en haut à droite de coloris rouge, police type bâton en italique

BIBLIOTHÈQUE  NATIONALE  DE  France

Une impression en centrage horizontal et vertical en coloris blanc avec un contour rouge, police type bâton en droit

REPRODUCTION INTERDITE

Une impression en bas à gauche de coloris blanc, police type bâton en italique

BIBLIOTHÈQUE  NATIONALE  DE  France

BIBLIOTHÈQUE  NATIONALE  DE  FRANCE

REPRODUCTION INTERDITE

BIBLIOTHÈQUE  NATIONALE  DE  FRANCE