Confection et fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires pour le GEH

Annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques Particulières

Caractéristiques techniques

Ensemble ciré  (haut et bas)

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Usage et qualités requises

Ensemble veste et pantalon de pluie ciré permettant à l’agent d’être à l’abri de l’humidité et de la pluie.

Cet ensemble sera particulièrement utilisé dans les milieux marins, littoral et plaine.

Descriptif

Veste : Veste longueur 3/4, avec deux poches basses étanches sous rabats pressionnés. Poignets coupe-vent élastique à l’intérieur des manches. Œillets d’aération sous les bras. La veste comporte une capuche fixe repliable dans le col avec élastique de serrage et bloqueurs. Fermeture devant par fermeture à glissière enduite uréthane de marque YKK® ou équivalent sous double rabat formant gouttière pressionnée.

Pantalon : Pantalon de coupe droite. Taille élastiquée.

Coutures soudées.

Matériaux pressentis

Tissu enduit polyuréthanne sur maille jersey polyamide.

Coupe

De préférence, une coupe unisexe.

Des coupes homme et femme distinctes pourront être proposées.

Gamme de tailles

Veste :

Le titulaire devra proposer une gamme de tailles couvrant, pour les modèles homme, un tour de poitrine allant de moins de 82 cm à plus de 130 cm et, pour les modèles femme, un tour de poitrine allant de moins de 83 cm à plus de 110 cm.

Pantalon :

Le titulaire devra proposer une gamme de tailles couvrant, pour les modèles homme, un tour de taille allant de moins de 70 cm à plus de 120 cm et, pour les modèles femme, un tour de taille allant de moins de 63 cm à plus de 100 cm.

Une grille de tailles exprimée en centimètres sera fournie par le titulaire.

Propriétés minimales

| Propriétés | Exigences | Normes de référence / d’essai |
| --- | --- | --- |
| Coloris | Noir |  |
| Solidité des coloris à la lumière | Mini 4-5 | EN ISO 105‐B02 |
| Résistance à la déchirure | Mini 20 N | EN ISO 4674-1 méthode A ou EN ISO 13937‑2 selon la nature du textile |
| Solidité des coloris à la sueur | Dégradation : Mini 4 Dégorgement : Mini 3-4 | EN ISO 105‐E04 |
| Solidité des coloris au frottement | A sec : Mini 4 Humide : Mini 3-4 | EN ISO 105-X12 |
| Résistance à la pénétration de l’eau | Classe 4 | Paragraphe 4.2 EN 343:2019 |
| Résistance à la vapeur d’eau | Classe 1 | Paragraphe 4.3 EN 343:2019 |
| Pourcentage de matière recyclée | 50% minimum |  |
| Innocuité | OEKO-TEX® Standard 100 ou équivalent. Le produit doit respecter le règlement REACH (CE n° 1907/2006) et ses mises à jour. |  |