Confection et fourniture d’effets d’habillement et d’accessoires pour le GEH

Annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques Particulières

Caractéristiques techniques

Pantalon de terrain intersaison

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Les visuels sont fournis à titre indicatif.

Le candidat est libre de proposer son design dans le respect des fonctionnalités décrites.

Usage et qualités requises

Ce pantalon est porté par les agents principalement au printemps et à l’automne, en métropole comme dans les Outre‑mer.

Il est conçu pour le terrain, aussi bien en plaine qu’en montagne.

Léger et souple (avec propriété stretch), il offre une tenue confortable et un séchage rapide.

Il présente également une bonne résistance aux passages dans les ronces et les orties.

Descriptif

- Pantalon droit de coupe classique, avec deux pinces piquées sous la ceinture devant.

- Ceinture élastiquée de chaque côté, avec six passants de 20 mm de largeur et 55 mm de hauteur minimum. Les premiers passants en partant du bouton central sont positionnés de façon à ce que le pantalon tienne correctement avec une ceinture.

- Le pantalon présente une coupe spécifique femme (à valider pendant la phase de prototypage)

- La ceinture se ferme par crochet et bouton-pression recouvert de caoutchouc.

- Braguette avec fermeture à glissière de marque YKK® ou équivalente.

- Bas de pantalon avec ourlet.

- Empiècement en coloris noir au talon, souple de 20 cm de haut ± 3cm, de haute ténacité.

- Renforts fessiers et genoux avec textile de haute ténacité, préformés. Rehausse dos.

- Deux poches repose‐mains passepoilées avec fermeture à glissière de marque YKK® ou équivalente, sac de poche en tissu de même couleur que le tissu principal.

- Deux poches plaquées côté (hauteur cuisse mini 22 cm de profondeur) avec soufflet arrière invisible de 30mm et rabat de 60mm. Cette poche est fermée en haut par une fermeture à glissière de marque YKK® ou équivalente et le rabat possède 2 pressions invisibles de chaque côté pour sa fermeture.

- Fins de coutures renforcées par points d’arrêts.

- Coutures surpiquées.

Textile

- Aspect gabardine ou équivalent pour un toucher doux.

- Matière synthétique, de préférence en polyamide, avec de l’élasthanne ou équivalent pour apporter une propriété stretch.

- Trame suffisamment serrée pour éviter que les ronces pénètrent.

- Séchage rapide.

- Excellente résistance à la déchirure.

- Renforts textiles de type Cordura ou équivalent présentant une bonne souplesse.

Entretien

Lavage en machine à 30 °C minimum.

La possibilité de lavage du vêtement à une température supérieure sera valorisée.

Coloris

Le pantalon sera disponible à la commande dans les deux coloris suivants :

- Gris Pantone 18-5203 TPX (Pewter) ;

- Bleu Pantone 19-3831 TCX (Maritime Blue) ou teinte approchante.

Renforts de couleur noire.

Coupe

Coupes homme et femme distinctes.

Pour la déclinaison en bleu maritime, la coupe peut être unisexe.

Gammes de tailles

Homme : au minimum 8 gradients de tailles

Pour des tours de taille allant de moins de 70 cm à plus de 120 cm

Longueurs d'entre‐jambe : C (court)=73cm – M (moyen)=78 cm – L (long)=85 cm – XL (très long)=93 cm

Femme : au minimum 5 gradients de tailles

Pour des tours de taille allant de moins de 64 cm à plus de 100 cm

Longueurs d'entre‐jambe : C (court)= 70 cm – M (moyen)= 74 cm – L (long) = 78 cm – XL (très long) = 85 cm

Une grille de tailles exprimée en centimètres sera fournie par le titulaire.

Propriétés minimales

| Propriétés |  | Exigences |  | Normes de référence / d’essai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grammage tissu principal | 250 g ± 10 g/m² | ISO 3801 ou EN 12127 |
| Solidité des coloris au lavage | Dégradation : Mini 4 Dégorgement : Mini 3-4 | EN ISO 105‐C06 |
| Solidité des coloris à la lumière | Mini 4‐5 | EN ISO 105‐B02 |
| Solidité des coloris à la sueur | Dégradation : Mini 4 Dégorgement : Mini 4 | EN ISO 105‐E04 |
| Solidité des coloris au frottement | A sec : Mini 4 Humide : Mini 3-4 | EN ISO 105-X12 |
| Stabilité dimensionnelle | ≤ 3% après 5 cycles d’entretien | EN ISO 5077 |
| Résistance à la déchirure | Tissu principal : ≥ 35 N Renforts : ≥ 60 N | EN ISO 4674-1 méthode A ou EN ISO 13937‑2 selon la nature du textile |
| Résistance à l’abrasion | Tissu principal : 30 000 cycles Renforts : 70 000 cycles | EN ISO 12947-2 |
| Déperlance | ≥ Grade 4 après 5 lavages | EN ISO 4920 |
| Respirabilité (R.E.T) | ≤ 12 | EN ISO 11092 |
| Innocuité | OEKO-TEX® Standard 100 ou équivalent. Le produit doit respecter le règlement REACH (CE n° 1907/2006) et ses mises à jour. |  |
| Pourcentage global de matière recyclée | 50 % minimum (toute matière pris en compte) |  |